云南省工程建设地方标准     DB

DBJ 53/T-52-XXXX

回弹法检测混凝土抗压强度

技术规程

Technical Specification for Inspecting of Concrete

Compressive Strength by Rebound Method

20XX-XX-XX 发布                 20XX-XX-XX 实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical Specification for Inspecting of Concrete

Compressive Strength by Rebound Method

DB/  -20**

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：20**年*月*日

出版社

2020  云南

云南省住房和城乡建设厅

前  言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于2018年云南省工程建设地方标准编制计划》，对《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ53/T-52-2013进行修订。

本次修订是在《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ53/T-52-2013的基础上，经广泛调查研究，认真总结实践经验，吸收了国内外回弹仪的最新成果，总结回弹法检测混凝土抗压强度技术的经验，结合我省建设工程中混凝土质量检测的实际需要，从地域及行业等方面综合考虑，收集整理各地区的试验数据，建立数据库，在广泛征求意见的基础上，对原规程进行修订。

本规程的主要内容是：1 总则；2 术语和符号；3 回弹仪；4 检测技术；5 回弹值计算；6 测强曲线；7 混凝土抗压强度的计算。

本规程主要修订的内容是：1 建立了新的全省测强曲线；2 修订了回弹值的取值方法；3 强调了检测曲线动态化常态管理内容。

本规程由云南省住房与城乡建设厅负责管理，云南大学建筑与规划学院、云南特斯泰工程检测鉴定有限公司负责技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请将意见和资料寄送云南特斯泰工程检测鉴定有限公司（地址：昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦A座10楼，邮政编码：650032，E-mail：yntst@126.com）。

主编单位：

参编单位：

本规程主要起草人：

本规程参加人：

本规程审查人：

目  次

1  总  则	6

2  术语和符号	8

2.1  术语	8

2.2  符号	8

3  回 弹 仪	10

3.1  一般规定	10

3.2  检定或校准	10

3.3  维护保养	11

4  检测技术	12

4.1  一般规定	12

4.2  回弹值测量	14

4.3  碳化深度值测量	14

5  回弹值计算	15

6  测强曲线	16

6.1  一般规定	16

6.2  地区测强曲线	16

7  混凝土强度的计算	18

附录A  测区混凝土强度换算表	20

附录B  非水平方向检测时的回弹值修正值	32

附录C  不同浇筑面的回弹值修正值	34

附录D  回弹法检测混凝土抗压强度报告	35

本规程用词说明	36

引用标准名录	37

条 文 说 明	38

Contents

1  General Provisions	6

2  Terms and Symbol	6

2.1  Terms	6

2.2  Symbol	7

3  Rebound Hammer	9

3.1  Technical Requiremens	9

3.2  Verification	9

3.3  Maintnance	10

4  Testing Technology	11

4.1  General Requiremens	11

4.2  Rebound Value Measurement	13

4.3  Carbonation Depth Measurements	13

5  Calculation of Rebound Vale	14

6  Testing Requirements	15

6.1  General Requiremens	15

6.2  Local Testing Strength Curve	15

7  Calculation of Compressive Strength for Concrete	16

Appendix A  Conversion Table of Compressive Strength of           Concrete for Test Area	13

Appendix B  Modified Value of Rebound Value under           Non-horizontal Testing	13

Appendix C  Modified Value of Rebound Value of                    Different Pouring Planes	13

Appendix D  Report for Testing of Concrete Compressive               Strength by Rebound Method	13

Explanation of Wording in This Specification	13

List of Quoted Standards	13

Addition: Explanation of Provisions	13

1  总  则

1.0.1  为统一云南地区使用混凝土回弹法检测普通混凝土抗压强度的技术和方法，保证检测结果准确、可靠，制定本规程。

1.0.2 回弹法检测混凝土强度的测强曲线，宜按专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的顺序选用。

1.0.3 测强曲线实行动态化常态管理，各地区和工程在条件成熟的情况下，宜制定专用测强曲线，经审定和批准纳入规程管理使用。

1.0.4 采用回弹法检测混凝土强度，除应遵守本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  测区  Test area

在进行结构或构件混凝土强度检测时确定的检测区域

2.1.2  测点  Test point

测区内的回弹检测点。

2.1.3  测区混凝土抗压强度换算值 Conversion value of concrete compressive strength for the testing zone

根据测区的平均回弹值和碳化深度值，通过测强曲线或测区强度换算表得到的该测区现龄期混凝土的抗压强度值。

2.1.4  混凝土抗压强度推定值 Estimation value of compression strength for concrete

相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中的混凝土强度值。

## 2.2  符号

| dm | ——测区的平均碳化深度值； |
| --- | --- |
| dm,i | ——第i个测区碳化值的平均值； |
| fcu,ic | ——结构或构件第i个测区混凝土抗压强度换算值； |
| fcor,m | ——芯样试件混凝土强度平均值； |
| fcu,m | ——同条件立方体试块混凝土强度平均值； |
| fcu,m0c | ——对应于钻芯部位或同条件立方体试块回弹测区混凝土强度换算值的平均值； |
| fcor,i | ——第i个混凝土芯样试件的抗压强度实测值； |
| fcu,i | ——第i个混凝土立方体试件的抗压强度； |
| fcu,i0c | ——修正前第i个测区的混凝土强度换算值； |
| fcu,ilc | ——修正后第i个测区的混凝土强度换算值； |
| fcu,minc | ——结构或构件中测区混凝土强度换算值的最小值； |
| fcu,e | ——构件混凝土抗压强度推定值； |
| mfcuc | ——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值； |
| Sfcuc | ——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的标准差； |
| Ri | ——第i个测点的有效回弹值； |
| Rm | ——测区的平均回弹值； |
| Rm,i | ——第i个测区回弹值的平均值； |
| Rmα | ——回弹仪非水平状态检测时，测区的平均回弹值； |
| Raα | ——非水平状态检测时，回弹值的修正值； |
| Rmb | ——回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑底面时，测区的平均回弹值； |
| Rat | ——回弹仪检测混凝土浇筑表面时，回弹值的修正值； |
| Rab | ——回弹仪检测混凝土浇筑底面时，回弹值的修正值； |
| Δtot | ——测区混凝土强度修正量。 |

# 3  回 弹 仪

## 3.1  一般规定

3.1.1  回弹仪可为指针直读式的，也可为数字式的。

3.1.2  回弹仪应具有产品合格证及计量检定或校准证书，并应在回弹仪的明显位置上具有下列标识：

名称、型号、规格、制造厂名（或商标）、出厂编号等。

3.1.3  回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138的规定外，尚应符合下列规定：

1  水平弹击时，在弹击锤脱钩瞬间，回弹仪的标称能量应为2.207J；

2  在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，且弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上的“0”处；

3  在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，回弹仪的率定值应为80±2；

4  数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应超过1。

3.1.4  回弹仪使用时的环境温度应为-4℃～40℃。

## 3.2  检定或校准

3.2.1  回弹仪有下列情况之一时，应由法定计量检定机构按现行行业标准《回弹仪检定规程》JJG 817进行检定或校准方可使用：

1  新回弹仪启用前；

2  超过检定或校准有效期；

3  数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1；

4  经常规保养后，在钢砧上的率定值不合格；

5  遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2  在下列情况之一时，回弹仪应在钢砧上进行率定试验：

1  回弹仪使用前后；

2  测试过程中对回弹仪性能有怀疑时。

当回弹仪率定值不在80±2范围内时，应按本规程第3.3节的要求，对回弹仪进行常规保养后再进行率定。若再次率定仍达不到要求，则应送检定单位检定。

3.2.3  回弹仪的率定试验应符合下列规定：

1  率定试验应在室温为5~35℃的条件下进行；

2  钢砧表面干燥、清洁，并应稳固地平放在刚度大的物体上；

3  回弹值取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的平均值；

4  率定试验应分四个方向进行，每个方向弹击前，弹击杆旋转90度，每个方向的回弹平均值均应为80±2。

3.2.4  回弹仪率定试验所用的钢砧应通过计量检定机构检定或校准，并在计量有效期内使用。

## 3.3  维护保养

3.3.1  回弹仪具有下列情况之一时，应进行保养，且有相应的记录：

1  回弹仪弹击超过2000次；

2  在钢砧上的率定值不符合要求；

3  对检测值有怀疑时。

3.3.2  回弹仪的保养应按下列步骤进行：

1  先将弹击锤脱钩，取出机芯，卸下弹击杆，取出缓冲压簧，并取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧座。

2  清洁机芯各零部件，重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面。清理后，应在中心导杆上薄薄涂抹钟表油，其他零部件均不得抹油。

3  清理机壳内壁，卸下刻度尺，检查指针，其摩擦力应为0.5N～0.8N。

4  对于数字式回弹仪，还应按产品要求的维护程序进行维护。

5  保养时，不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝，不得自制或更换零部件。

6  保养后应按本规程第3.2.3条的规定进行率定。

3.3.3  回弹仪使用完毕，应使弹击杆伸出机壳，并应清除弹击杆、杆前端球面以及刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时，应将弹击杆压入机壳内，弹击后再按下按钮，锁住机芯，然后装入仪器箱。仪器箱应平放在干燥阴凉处。数字式回弹仪长期不用时，应取出电池。

# 4  检测技术

## 4.1  一般规定

4.1.1  采用回弹法检测混凝土强度时，宜具有下列资料：

1  工程名称，勘察、设计、施工、监理、监督等单位名称；

2  结构或构件名称、数量及结构类型、混凝土强度设计等级；

3  水泥安定性、水泥品种规格、砂石品种规格、外加剂、掺合料品种、混凝土配合比等；

4  模板类型、混凝土浇筑、养护情况、浇筑日期和当日气象温湿度等；

5  必要的设计图纸和施工记录；

6  检测原因。

4.1.2  回弹仪在检测前后，均应在钢砧上做率定试验，并应符合本规程第3.1.3条的规定。

4.1.3  混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测，并应符合下列规定：

1  按单个构件检测时，应在构件上均匀布置测区，每个结构构件上测区数量不宜少于10个；

2  同批构件按批抽样检测时，检验批最小样本容量应按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定抽样；

3  对某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个。

4.1.4  按批抽样检测时, 符合下列条件的构件可作为同批构件：

1  混凝土设计强度等级相同；

2  混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同；

3  构件种类相同；

4  施工阶段所处状态基本相同。

4.1.5  构件的测区布置宜满足下列规定：

1  在条件允许时，测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面；

2  测区可在构件的两个对应面、相邻面或同一面上布置；

3  测区宜均匀布置，相邻两测区的间距不宜大于2m；

4  测区宜避开钢筋密集区和预埋件，宜布置在在构件薄弱区及重点区；

5  测区尺寸宜为200 mm×200mm；

6  测试面应清洁、平整、干燥，不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢，并应避开蜂窝、麻面部位。必要时，可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处，并擦净残留粉尘；

7  对回弹测试时可能产生颤动的薄壁、小型构件，应进行固定。

4.1.6  构件上的测区应编号，并记录测区位置和外观质量情况。

4.1.7  当检测条件与本规程第6.2.1条的适用条件有较大差异时，可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。对同一强度等级混凝土修正时，芯样数量不应少于6个，公称直径宜为100mm，高径比应为1，芯样宜在测区内钻取，每个芯样应只加工一个试件。同条件试块修正时，试块数量不应少于6个，试块边长应为150mm。计算时，测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合下列规定：

1  修正量应按下列公式计算：

Δtot=fcor,m−fcu,m0c                                             (4.1.7-1)

Δtot=fcu,m−fcu,m0c                                              (4.1.7-2)

fcor,m=1ni=1nfcor,i                                               (4.1.7-3)

fcu,m=1ni=1nfcu,i                                                (4.1.7-4)

fcu,m0c=1ni=1nfcu,ic                                                 (4.1.7-5)

| 式中：Δtot | ——测区混凝土强度修正量（MPa），精确到0.1MPa； |
| --- | --- |
| fcor,m | ——芯样试件混凝土强度平均值（MPa），精确到0.1MPa； |
| fcu,m | ——150mm同条件立方体试块混凝土强度平均值（MPa），精确到0.1MPa； |
| fcu,m0c | ——对应于钻芯部位或同条件立方体试块回弹测区混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确到0.1MPa； |
| fcor,i | ——第i个混凝土芯样试件的抗压强度实测值； |
| fcu,i | ——第i个混凝土立方体试块的抗压强度； |
| fcu,ic | ——对应于第i个芯样部位或同条件立方体试块测区回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算值，可按本规程附录A取值； |
| n | ——芯样或试块数量。 |

2  测区混凝土强度换算值的修正应按下式计算：

fcu,i1c=fcu,i0c+Δtot                                               (4.1.7-6)

| 式中：fcu,i0c | ——第i个测区修正前的混凝土强度换算值（MPa），精确到0.1MPa； |
| --- | --- |
| fcu,i1c | ——第i个测区修正后的混凝土强度换算值（MPa），精确到0.1MPa。 |

## 4.2  回弹值测量

4.2.1  测量回弹值时，回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面，并应缓慢施压、准确读数、快速复位。

4.2.2  每一测区读取10个回弹值，每一测点的回弹值读数精确至1。测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的净距离不宜小于20mm；测点距构件边缘、外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm；测点不应在气孔或外露石子上，同一测点应只弹击一次。

## 4.3  碳化深度值测量

4.3.1  回弹值测量完毕后，应在有代表性的测区位置上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的30%，取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时，应在每一测区分别测量碳化深度值。

4.3.2  碳化深度值的测量应符合下列规定：

1  可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度；

2  清除孔洞中的粉末和碎屑，且不得用水擦洗；

3  采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清晰时，采用碳化深度测量仪器测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，测量3次，每次读数精确至0.25mm。

4 取三次测量的平均值作为检测结果，并应精确至0.5mm。

# 5  回弹值计算

5.0.1  计算测区平均回弹值时，从该测区的10个回弹值中剔除1个最大值和1个最小值，用余下的8个回弹值按下式计算：

(5.0.1)

式中： Rm——测区平均回弹值，精确至0.1；

Ri——第i个测点的有效回弹值。

5.0.2  非水平方向检测混凝土浇筑侧面时，测区的平均回弹值应按下式修正：

(5.0.2)

式中   Ra——修正后的测区平均回弹值，精确至0.1；

Rmα——非水平方向检测时测区的平均回弹值，精确至0.1；

Raα——非水平方向检测时回弹值的修正值，应按本规程附录B取值。

5.0.3  水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时，测区的平均回弹值应按下列公式修正：

(5.0.3-1)

(5.0.3-2)

式中：Rmt、Rmb——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时，测区的平均回弹值，精确至0.1；

.Rat、Rab——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值，应按本规程附录C取值。

5.0.4  测试时回弹仪处于非水平方向且测试面为混凝土的非浇筑侧面时，应先对回弹值进行角度修正，然后对角度修正后的值再进行表面或底面修正。

# 6  测强曲线

## 6.1  一般规定

6.1.1 混凝土强度换算可采用本规程制定的地区测强曲线计算。

地区测强曲线：由本地区常用材料、成型工艺制作的混凝土试件，通过试验所建立的测强曲线。

6.1.2 回弹法检测普通混凝土强度测强曲线宜按专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的顺序选用。。

6.1.3 本规程适用于普通混凝土强度的检测，不适用于因冻害、化学侵蚀、火灾、高温等造成表面疏松、剥落、表层与内部质量有明显差异的混凝土强度检测。

6.1.4 测强曲线实行动态化常态管理，各地区和工程在条件成熟的情况下，宜制定专用测强曲线，经审定和批准纳入规程管理使用。

## 6.2  地区测强曲线

6.2.1  符合下列条件的混凝土，测区强度应按本规程附录A的曲线方程计算或按本规程附录A的规定进行强度换算：

1  混凝土采用的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、拌和用水应符合云南省和国家现行有关标准规定；

2  采用普通成型工艺；

3  采用符合国家标准规定的模板；

4  普通混凝土；

5  龄期为：7 d～2000d；

6  抗压强度为：15.0 MPa～70.0MPa。

6.2.2 当有下列情况之一时，测区混凝土强度不得按本规程附录A进行强度换算：

1 非泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于60mm，泵送混凝土粗骨料最大公称粒径大于31.5mm；

2  粗骨料为河卵石的混凝土；

3  特种成型工艺制作的混凝土；

4  检测部位曲率半径小于250mm；

5  潮湿或浸水混凝土。

6.2.3 测区混凝土强度换算表所依据的地区测强曲线，其强度误差值应符合下列规定：

1 平均相对误差（δ）不应大于±14.0%；

2 相对标准差（er）不应大于17.0%。

6.2.4  使用本规程测强曲线时，被检测的混凝土应与制定该类测强曲线混凝土的适应条件相同，不得超出该类测强曲线的适应范围。每半年抽取一定数量的同条件试件进行校核，当存在显著差异时，应查找原因，不得继续使用。

# 7  混凝土强度的计算

7.0.1  构件第i个测区混凝土强度换算值，可按本规程第5章所求得的平均回弹值（Rm）及本规程第4.3条所求得的平均碳化深度值（dm）由本规程附录A查表或计算确定。

7.0.2  构件的测区混凝土强度平均值应根据各测区的混凝土强度换算值计算。当测区数为10个及以上时，还应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公式计算：

mfcuc=1ni=1nfcu,ic                                              (7.0.2-1)

Sfcuc=i=1nfcu,ic2−nmfcuc2n−1                                    (7.0.2-2)

式中：mfcuc——构件测区混凝土强度换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

n——对于单个检测的构件，取该构件的测区数；对批量检测的构件，取所有被抽检构件测区数之和；

Sfcuc——结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差（MPa），精确至0.01MPa。

7.0.3  构件的现龄期强度推定值（fcu,e）应符合下列规定：

1  当构件测区数少于10个时，应按下式计算：

fcu,e=fcu,minc                                                 (7.0.3-1)

式中：fcu,minc——构件中测区混凝土强度换算值的最小值。

2  当构件的测区强度值中出现小于15.0MPa时，应按下式确定：

fcu,e＜15.0MPa                                                (7.0.3-2)

3  当构件测区数不少于10个时，应按下式计算：

fcu,e=mfcuc−1.645Sfcuc                                           (7.0.3-3)

4  当按批检测时，应按下式计算：

fcu,e=mfcuc−kSfcuc                                              (7.0.3-4)

式中：k——推定系数，宜取1.645。当需要进行推定强度区间时，可按国家现行有关标准的规定取值。

7.0.4  对按批量检测的构件，当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时，该批构件应全部按单个构件检测：

1  当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa时，Sfcuc大于4.5MPa时；

2  当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa且不大于70MPa，Sfcuc大于5.5MPa时。

7.0.5  回弹法检测混凝土抗压强度报告可按本规程附录D的格式编写。

# 附录A  测区混凝土强度换算表

（云南地区）

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 18.4 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.5 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.6 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.7 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | — | — | — | — | — |
| 18.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | — | — | — |
| 18.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | — |
| 19.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 |
| 19.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.2 |
| 19.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 |
| 19.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 |
| 19.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 |
| 19.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 |
| 19.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 |
| 19.7 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 |
| 19.8 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 |
| 19.9 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 |
| 20.0 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 |
| 20.1 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 |
| 20.2 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.9 |
| 20.3 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.0 |
| 20.4 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 |
| 20.5 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 |
| 20.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 |
| 20.7 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 |
| 20.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 |
| 20.9 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.9 |
| 21.0 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.0 |
| 21.1 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 |
| 21.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 |
| 21.3 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.5 |
| 21.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
| 21.5 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 |
| 21.6 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 18.9 |
| 21.7 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 21.8 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 |
| 21.9 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.4 |
| 22.0 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 |
| 22.1 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.7 |
| 22.2 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 |
| 22.3 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.0 |
| 22.4 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 |
| 22.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 |
| 22.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 |
| 22.7 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 |
| 22.8 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.7 |
| 22.9 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 20.9 |
| 23.0 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 |
| 23.1 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 |
| 23.2 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 |
| 23.3 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.5 |
| 23.4 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 |
| 23.5 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.8 |
| 23.6 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.9 |
| 23.7 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 |
| 23.8 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 |
| 23.9 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 |
| 24.0 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 |
| 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 |
| 24.2 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 22.8 |
| 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.0 |
| 24.4 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 |
| 24.5 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 |
| 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 |
| 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 |
| 24.8 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.7 |
| 24.9 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.9 |
| 25.0 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 |
| 25.1 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.2 |
| 25.2 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.3 |
| 25.3 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 |
| 25.4 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 |
| 25.5 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 25.6 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.9 |
| 25.7 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 |
| 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 |
| 25.9 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 |
| 26.0 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 |
| 26.1 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.7 |
| 26.2 | 27.2 | 27.1 | 27.0 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 |
| 26.3 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.0 |
| 26.4 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 26.1 |
| 26.5 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.0 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 |
| 26.6 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.4 |
| 26.7 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.6 |
| 26.8 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.7 |
| 26.9 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 27.0 | 26.9 |
| 27.0 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 27.0 |
| 27.1 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 |
| 27.2 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.3 |
| 27.3 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 |
| 27.4 | 29.1 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | 27.6 |
| 27.5 | 29.3 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.8 |
| 27.6 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.0 | 27.9 |
| 27.7 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.1 |
| 27.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 28.2 |
| 27.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 |
| 28.0 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 28.5 |
| 28.1 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.7 |
| 28.2 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.8 |
| 28.3 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 29.0 |
| 28.4 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.1 |
| 28.5 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 29.3 |
| 28.6 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.4 |
| 28.7 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 30.1 | 30.0 | 29.8 | 29.7 | 29.6 |
| 28.8 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.7 |
| 28.9 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 30.0 | 29.9 |
| 29.0 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.0 |
| 29.1 | 31.8 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.2 |
| 29.2 | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.3 |
| 29.3 | 32.1 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.5 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 29.4 | 32.3 | 32.2 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 30.6 |
| 29.5 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.0 | 31.9 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 |
| 29.6 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.0 | 31.9 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 30.9 |
| 29.7 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.1 |
| 29.8 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 31.5 | 31.4 | 31.2 |
| 29.9 | 33.1 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 31.5 | 31.4 |
| 30.0 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 31.6 |
| 30.1 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 31.7 |
| 30.2 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 32.0 | 31.9 |
| 30.3 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 32.0 |
| 30.4 | 33.9 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.2 |
| 30.5 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.3 |
| 30.6 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 32.5 |
| 30.7 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.0 | 32.9 | 32.8 | 32.6 |
| 30.8 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 32.8 |
| 30.9 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.1 | 32.9 |
| 31.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.2 | 33.1 |
| 31.1 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 | 33.2 |
| 31.2 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.5 | 33.4 |
| 31.3 | 35.3 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | 33.5 |
| 31.4 | 35.5 | 35.3 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.7 |
| 31.5 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 |
| 31.6 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 | 34.0 |
| 31.7 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.1 |
| 31.8 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.3 |
| 31.9 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 34.4 |
| 32.0 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 34.6 |
| 32.1 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 34.8 |
| 32.2 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 | 34.9 |
| 32.3 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.1 |
| 32.4 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 |
| 32.5 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 |
| 32.6 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 | 35.5 |
| 32.7 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 | 35.7 |
| 32.8 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 | 35.8 |
| 32.9 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 36.0 |
| 33.0 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.1 |
| 33.1 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.4 | 36.3 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 33.2 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 36.4 |
| 33.3 | 38.6 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 36.6 |
| 33.4 | 38.7 | 38.6 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 36.7 |
| 33.5 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.9 |
| 33.6 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 37.1 |
| 33.7 | 39.2 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.2 |
| 33.8 | 39.4 | 39.2 | 39.0 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 38.0 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.4 |
| 33.9 | 39.5 | 39.4 | 39.2 | 39.0 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 38.0 | 37.8 | 37.7 | 37.5 |
| 34.0 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.2 | 39.0 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 38.0 | 37.8 | 37.7 |
| 34.1 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.2 | 39.0 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 38.0 | 37.8 |
| 34.2 | 40.0 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.2 | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 38.0 |
| 34.3 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.5 | 38.3 | 38.1 |
| 34.4 | 40.3 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.6 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | 38.3 |
| 34.5 | 40.5 | 40.3 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.6 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.4 |
| 34.6 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 40.0 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 38.6 |
| 34.7 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 38.7 |
| 34.8 | 41.0 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | 39.2 | 39.1 | 38.9 |
| 34.9 | 41.2 | 41.0 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.6 | 39.4 | 39.2 | 39.0 |
| 35.0 | 41.3 | 41.1 | 41.0 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.4 | 39.2 |
| 35.1 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | 39.4 |
| 35.2 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.9 | 39.7 | 39.5 |
| 35.3 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.8 | 39.7 |
| 35.4 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 41.1 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.2 | 40.0 | 39.8 |
| 35.5 | 42.1 | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 41.0 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 40.0 |
| 35.6 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 41.0 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 40.1 |
| 35.7 | 42.5 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.4 | 41.2 | 41.0 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 40.3 |
| 35.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.3 | 41.2 | 41.0 | 40.8 | 40.6 | 40.4 |
| 35.9 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.0 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.8 | 40.6 |
| 36.0 | 42.9 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.7 |
| 36.1 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.3 | 41.1 | 40.9 |
| 36.2 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.3 | 42.1 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 41.1 |
| 36.3 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.2 |
| 36.4 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.7 | 42.5 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.4 |
| 36.5 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 |
| 36.6 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.0 | 41.9 | 41.7 |
| 36.7 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.0 | 41.8 |
| 36.8 | 44.2 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.0 |
| 36.9 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.3 | 42.1 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 37.0 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 42.9 | 42.7 | 42.5 | 42.3 |
| 37.1 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.4 |
| 37.2 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.6 |
| 37.3 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 42.8 |
| 37.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 42.9 |
| 37.5 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.3 | 43.1 |
| 37.6 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.2 |
| 37.7 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 43.4 |
| 37.8 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 | 43.5 |
| 37.9 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 43.9 | 43.7 |
| 38.0 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 44.0 | 43.8 |
| 38.1 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.2 | 44.0 |
| 38.2 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.2 |
| 38.3 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 |
| 38.4 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 44.5 |
| 38.5 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 | 44.6 |
| 38.6 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 45.0 | 44.8 |
| 38.7 | 47.4 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 44.9 |
| 38.8 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.1 |
| 38.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 | 45.2 |
| 39.0 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 | 45.4 |
| 39.1 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.6 |
| 39.2 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 | 45.7 |
| 39.3 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.3 | 46.1 | 45.9 |
| 39.4 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 46.0 |
| 39.5 | 48.7 | 48.5 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | 46.2 |
| 39.6 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.3 |
| 39.7 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 46.5 |
| 39.8 | 49.2 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.6 |
| 39.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 46.8 |
| 40.0 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.0 |
| 40.1 | 49.7 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 |
| 40.2 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 |
| 40.3 | 50.0 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 47.6 | 47.4 |
| 40.4 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.8 | 47.6 |
| 40.5 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 47.7 |
| 40.6 | 50.5 | 50.3 | 50.0 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.9 |
| 40.7 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 |
| 40.8 | 50.8 | 50.6 | 50.4 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.8 | 48.6 | 48.4 | 48.2 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 40.9 | 51.0 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 49.4 | 49.2 | 49.0 | 48.8 | 48.6 | 48.4 |
| 41.0 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.0 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 48.9 | 48.7 | 48.5 |
| 41.1 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 48.7 |
| 41.2 | 51.5 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 50.6 | 50.4 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 48.8 |
| 41.3 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 51.0 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 49.6 | 49.4 | 49.2 | 49.0 |
| 41.4 | 51.8 | 51.6 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.6 | 49.4 | 49.1 |
| 41.5 | 52.0 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.8 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.7 | 49.5 | 49.3 |
| 41.6 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 50.6 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 49.7 | 49.5 |
| 41.7 | 52.3 | 52.1 | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 50.1 | 49.8 | 49.6 |
| 41.8 | 52.5 | 52.2 | 52.0 | 51.8 | 51.6 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 50.0 | 49.8 |
| 41.9 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | 51.0 | 50.8 | 50.6 | 50.4 | 50.2 | 49.9 |
| 42.0 | 52.8 | 52.6 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 50.1 |
| 42.1 | 53.0 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.0 | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 50.2 |
| 42.2 | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.4 | 52.2 | 52.0 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.8 | 50.6 | 50.4 |
| 42.3 | 53.3 | 53.1 | 52.8 | 52.6 | 52.4 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.2 | 51.0 | 50.8 | 50.6 |
| 42.4 | 53.5 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 50.7 |
| 42.5 | 53.6 | 53.4 | 53.2 | 52.9 | 52.7 | 52.5 | 52.2 | 52.0 | 51.8 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.9 |
| 42.6 | 53.8 | 53.5 | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | 51.0 |
| 42.7 | 54.0 | 53.7 | 53.5 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | 52.6 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.6 | 51.4 | 51.2 |
| 42.8 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | 53.4 | 53.2 | 52.9 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.0 | 51.8 | 51.6 | 51.3 |
| 42.9 | 54.3 | 54.0 | 53.8 | 53.6 | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.0 | 51.7 | 51.5 |
| 43.0 | 54.4 | 54.2 | 54.0 | 53.7 | 53.5 | 53.3 | 53.0 | 52.8 | 52.6 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.7 |
| 43.1 | 54.6 | 54.4 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 53.4 | 53.2 | 53.0 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.0 | 51.8 |
| 43.2 | 54.8 | 54.5 | 54.3 | 54.1 | 53.8 | 53.6 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.4 | 52.2 | 52.0 |
| 43.3 | 54.9 | 54.7 | 54.5 | 54.2 | 54.0 | 53.8 | 53.5 | 53.3 | 53.1 | 52.8 | 52.6 | 52.4 | 52.1 |
| 43.4 | 55.1 | 54.9 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 53.9 | 53.7 | 53.4 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | 52.5 | 52.3 |
| 43.5 | 55.3 | 55.0 | 54.8 | 54.6 | 54.3 | 54.1 | 53.8 | 53.6 | 53.4 | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.5 |
| 43.6 | 55.4 | 55.2 | 55.0 | 54.7 | 54.5 | 54.2 | 54.0 | 53.8 | 53.5 | 53.3 | 53.1 | 52.8 | 52.6 |
| 43.7 | 55.6 | 55.4 | 55.1 | 54.9 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 53.9 | 53.7 | 53.5 | 53.2 | 53.0 | 52.8 |
| 43.8 | 55.8 | 55.5 | 55.3 | 55.0 | 54.8 | 54.6 | 54.3 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | 53.4 | 53.2 | 52.9 |
| 43.9 | 55.9 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.0 | 54.7 | 54.5 | 54.3 | 54.0 | 53.8 | 53.5 | 53.3 | 53.1 |
| 44.0 | 56.1 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 55.1 | 54.9 | 54.7 | 54.4 | 54.2 | 53.9 | 53.7 | 53.5 | 53.2 |
| 44.1 | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.3 | 54.1 | 53.9 | 53.6 | 53.4 |
| 44.2 | 56.4 | 56.2 | 56.0 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.0 | 54.7 | 54.5 | 54.3 | 54.0 | 53.8 | 53.6 |
| 44.3 | 56.6 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 55.1 | 54.9 | 54.7 | 54.4 | 54.2 | 53.9 | 53.7 |
| 44.4 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.3 | 54.1 | 53.9 |
| 44.5 | 56.9 | 56.7 | 56.4 | 56.2 | 56.0 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.0 | 54.7 | 54.5 | 54.3 | 54.0 |
| 44.6 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 55.1 | 54.9 | 54.7 | 54.4 | 54.2 |
| 44.7 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 54.3 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 44.8 | 57.4 | 57.2 | 56.9 | 56.7 | 56.4 | 56.2 | 56.0 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.0 | 54.7 | 54.5 |
| 44.9 | 57.6 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 55.1 | 54.9 | 54.7 |
| 45.0 | 57.8 | 57.5 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 55.5 | 55.3 | 55.1 | 54.8 |
| 45.1 | 57.9 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 56.9 | 56.7 | 56.4 | 56.2 | 55.9 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.0 |
| 45.2 | 58.1 | 57.9 | 57.6 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 55.1 |
| 45.3 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 57.5 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56.0 | 55.8 | 55.5 | 55.3 |
| 45.4 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 56.9 | 56.7 | 56.4 | 56.2 | 55.9 | 55.7 | 55.5 |
| 45.5 | 58.6 | 58.4 | 58.1 | 57.8 | 57.6 | 57.3 | 57.1 | 56.8 | 56.6 | 56.3 | 56.1 | 55.9 | 55.6 |
| 45.6 | 58.8 | 58.5 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 57.5 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 56.0 | 55.8 |
| 45.7 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 56.9 | 56.7 | 56.4 | 56.2 | 55.9 |
| 45.8 | 59.1 | 58.9 | 58.6 | 58.3 | 58.1 | 57.8 | 57.6 | 57.3 | 57.1 | 56.8 | 56.6 | 56.3 | 56.1 |
| 45.9 | 59.3 | 59.0 | 58.8 | 58.5 | 58.2 | 58.0 | 57.7 | 57.5 | 57.2 | 57.0 | 56.7 | 56.5 | 56.2 |
| 46.0 | 59.4 | 59.2 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 57.7 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 56.7 | 56.4 |
| 46.1 | 59.6 | 59.4 | 59.1 | 58.8 | 58.6 | 58.3 | 58.1 | 57.8 | 57.6 | 57.3 | 57.1 | 56.8 | 56.6 |
| 46.2 | 59.8 | 59.5 | 59.3 | 59.0 | 58.7 | 58.5 | 58.2 | 58.0 | 57.7 | 57.5 | 57.2 | 57.0 | 56.7 |
| 46.3 | 59.9 | 59.7 | 59.4 | 59.2 | 58.9 | 58.6 | 58.4 | 58.1 | 57.9 | 57.6 | 57.4 | 57.1 | 56.9 |
| 46.4 | 60.1 | 59.9 | 59.6 | 59.3 | 59.1 | 58.8 | 58.6 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 57.5 | 57.3 | 57.0 |
| 46.5 | 60.3 | 60.0 | 59.8 | 59.5 | 59.2 | 59.0 | 58.7 | 58.5 | 58.2 | 58.0 | 57.7 | 57.4 | 57.2 |
| 46.6 | 60.4 | 60.2 | 59.9 | 59.7 | 59.4 | 59.1 | 58.9 | 58.6 | 58.4 | 58.1 | 57.9 | 57.6 | 57.4 |
| 46.7 | 60.6 | 60.4 | 60.1 | 59.8 | 59.6 | 59.3 | 59.0 | 58.8 | 58.5 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 57.5 |
| 46.8 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | 60.0 | 59.7 | 59.5 | 59.2 | 59.0 | 58.7 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 57.7 |
| 46.9 | 61.0 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 59.9 | 59.6 | 59.4 | 59.1 | 58.9 | 58.6 | 58.3 | 58.1 | 57.8 |
| 47.0 | 61.1 | 60.9 | 60.6 | 60.3 | 60.1 | 59.8 | 59.5 | 59.3 | 59.0 | 58.8 | 58.5 | 58.2 | 58.0 |
| 47.1 | 61.3 | 61.0 | 60.8 | 60.5 | 60.2 | 60.0 | 59.7 | 59.4 | 59.2 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.2 |
| 47.2 | 61.5 | 61.2 | 60.9 | 60.7 | 60.4 | 60.1 | 59.9 | 59.6 | 59.3 | 59.1 | 58.8 | 58.6 | 58.3 |
| 47.3 | 61.6 | 61.4 | 61.1 | 60.8 | 60.6 | 60.3 | 60.0 | 59.8 | 59.5 | 59.2 | 59.0 | 58.7 | 58.5 |
| 47.4 | 61.8 | 61.5 | 61.3 | 61.0 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | 59.9 | 59.7 | 59.4 | 59.1 | 58.9 | 58.6 |
| 47.5 | 62.0 | 61.7 | 61.4 | 61.2 | 60.9 | 60.6 | 60.4 | 60.1 | 59.8 | 59.6 | 59.3 | 59.0 | 58.8 |
| 47.6 | 62.1 | 61.9 | 61.6 | 61.3 | 61.0 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | 60.0 | 59.7 | 59.5 | 59.2 | 58.9 |
| 47.7 | 62.3 | 62.0 | 61.8 | 61.5 | 61.2 | 60.9 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 59.9 | 59.6 | 59.4 | 59.1 |
| 47.8 | 62.5 | 62.2 | 61.9 | 61.6 | 61.4 | 61.1 | 60.8 | 60.6 | 60.3 | 60.1 | 59.8 | 59.5 | 59.3 |
| 47.9 | 62.6 | 62.4 | 62.1 | 61.8 | 61.5 | 61.3 | 61.0 | 60.7 | 60.5 | 60.2 | 59.9 | 59.7 | 59.4 |
| 48.0 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 62.0 | 61.7 | 61.4 | 61.2 | 60.9 | 60.6 | 60.4 | 60.1 | 59.8 | 59.6 |
| 48.1 | 63.0 | 62.7 | 62.4 | 62.1 | 61.9 | 61.6 | 61.3 | 61.1 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | 60.0 | 59.7 |
| 48.2 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 62.3 | 62.0 | 61.8 | 61.5 | 61.2 | 61.0 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 59.9 |
| 48.3 | 63.3 | 63.0 | 62.8 | 62.5 | 62.2 | 61.9 | 61.7 | 61.4 | 61.1 | 60.9 | 60.6 | 60.3 | 60.1 |
| 48.4 | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.6 | 62.4 | 62.1 | 61.8 | 61.6 | 61.3 | 61.0 | 60.8 | 60.5 | 60.2 |
| 48.5 | 63.6 | 63.4 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 62.0 | 61.7 | 61.5 | 61.2 | 60.9 | 60.6 | 60.4 |
| 48.6 | 63.8 | 63.5 | 63.3 | 63.0 | 62.7 | 62.4 | 62.2 | 61.9 | 61.6 | 61.3 | 61.1 | 60.8 | 60.5 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 48.7 | 64.0 | 63.7 | 63.4 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 62.3 | 62.0 | 61.8 | 61.5 | 61.2 | 61.0 | 60.7 |
| 48.8 | 64.1 | 63.9 | 63.6 | 63.3 | 63.0 | 62.8 | 62.5 | 62.2 | 61.9 | 61.7 | 61.4 | 61.1 | 60.9 |
| 48.9 | 64.3 | 64.0 | 63.8 | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.6 | 62.4 | 62.1 | 61.8 | 61.6 | 61.3 | 61.0 |
| 49.0 | 64.5 | 64.2 | 63.9 | 63.6 | 63.4 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 62.0 | 61.7 | 61.5 | 61.2 |
| 49.1 | 64.6 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 63.3 | 63.0 | 62.7 | 62.4 | 62.2 | 61.9 | 61.6 | 61.3 |
| 49.2 | 64.8 | 64.5 | 64.3 | 64.0 | 63.7 | 63.4 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 62.3 | 62.0 | 61.8 | 61.5 |
| 49.3 | 65.0 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 63.9 | 63.6 | 63.3 | 63.0 | 62.8 | 62.5 | 62.2 | 61.9 | 61.7 |
| 49.4 | 65.2 | 64.9 | 64.6 | 64.3 | 64.0 | 63.7 | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.6 | 62.4 | 62.1 | 61.8 |
| 49.5 | 65.3 | 65.0 | 64.8 | 64.5 | 64.2 | 63.9 | 63.6 | 63.4 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 62.0 |
| 49.6 | 65.5 | 65.2 | 64.9 | 64.6 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 63.2 | 63.0 | 62.7 | 62.4 | 62.1 |
| 49.7 | 65.7 | 65.4 | 65.1 | 64.8 | 64.5 | 64.2 | 64.0 | 63.7 | 63.4 | 63.1 | 62.9 | 62.6 | 62.3 |
| 49.8 | 65.8 | 65.5 | 65.3 | 65.0 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 63.6 | 63.3 | 63.0 | 62.7 | 62.5 |
| 49.9 | 66.0 | 65.7 | 65.4 | 65.1 | 64.9 | 64.6 | 64.3 | 64.0 | 63.7 | 63.5 | 63.2 | 62.9 | 62.6 |
| 50.0 | 66.2 | 65.9 | 65.6 | 65.3 | 65.0 | 64.7 | 64.5 | 64.2 | 63.9 | 63.6 | 63.3 | 63.1 | 62.8 |
| 50.1 | 66.3 | 66.0 | 65.8 | 65.5 | 65.2 | 64.9 | 64.6 | 64.3 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 63.2 | 62.9 |
| 50.2 | 66.5 | 66.2 | 65.9 | 65.6 | 65.4 | 65.1 | 64.8 | 64.5 | 64.2 | 63.9 | 63.7 | 63.4 | 63.1 |
| 50.3 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 65.5 | 65.2 | 64.9 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 63.3 |
| 50.4 | 66.8 | 66.6 | 66.3 | 66.0 | 65.7 | 65.4 | 65.1 | 64.8 | 64.5 | 64.3 | 64.0 | 63.7 | 63.4 |
| 50.5 | 67.0 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.9 | 65.6 | 65.3 | 65.0 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 63.9 | 63.6 |
| 50.6 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.0 | 65.7 | 65.4 | 65.2 | 64.9 | 64.6 | 64.3 | 64.0 | 63.7 |
| 50.7 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 66.5 | 66.2 | 65.9 | 65.6 | 65.3 | 65.0 | 64.8 | 64.5 | 64.2 | 63.9 |
| 50.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 65.5 | 65.2 | 64.9 | 64.6 | 64.3 | 64.1 |
| 50.9 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 66.5 | 66.2 | 65.9 | 65.6 | 65.4 | 65.1 | 64.8 | 64.5 | 64.2 |
| 51.0 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.0 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 65.5 | 65.2 | 65.0 | 64.7 | 64.4 |
| 51.1 | 68.0 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.0 | 65.7 | 65.4 | 65.1 | 64.8 | 64.6 |
| 51.2 | 68.2 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.0 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.9 | 65.6 | 65.3 | 65.0 | 64.7 |
| 51.3 | 68.4 | 68.1 | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.0 | 65.7 | 65.4 | 65.2 | 64.9 |
| 51.4 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.1 | 66.8 | 66.5 | 66.2 | 65.9 | 65.6 | 65.3 | 65.0 |
| 51.5 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.1 | 65.8 | 65.5 | 65.2 |
| 51.6 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 66.5 | 66.2 | 65.9 | 65.6 | 65.4 |
| 51.7 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.0 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.8 | 65.5 |
| 51.8 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 66.5 | 66.3 | 66.0 | 65.7 |
| 51.9 | 69.4 | 69.1 | 68.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.0 | 66.7 | 66.4 | 66.1 | 65.8 |
| 52.0 | 69.6 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.0 |
| 52.1 | 69.7 | 69.4 | 69.1 | 68.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.0 | 66.7 | 66.5 | 66.2 |
| 52.2 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 | 66.3 |
| 52.3 | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 66.8 | 66.5 |
| 52.4 | — | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.8 | 67.5 | 67.2 | 66.9 | 66.6 |
| 52.5 | — | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | 67.4 | 67.1 | 66.8 |

续表

| 平均回弹值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度dm(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 52.6 | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.4 | 69.1 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.9 | 67.6 | 67.3 | 67.0 |
| 52.7 | — | — | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | 67.4 | 67.1 |
| 52.8 | — | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.4 | 69.1 | 68.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.6 | 67.3 |
| 52.9 | — | — | — | — | 69.9 | 69.5 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68.0 | 67.7 | 67.5 |
| 53.0 | — | — | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.4 | 69.1 | 68.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 | 67.6 |
| 53.1 | — | — | — | — | — | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 68.1 | 67.8 |
| 53.2 | — | — | — | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.4 | 69.1 | 68.8 | 68.5 | 68.2 | 67.9 |
| 53.3 | — | — | — | — | — | — | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.4 | 68.1 |
| 53.4 | — | — | — | — | — | — | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 |
| 53.5 | — | — | — | — | — | — | — | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69.0 | 68.7 | 68.4 |
| 53.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 68.9 | 68.6 |
| 53.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.3 | 69.0 | 68.7 |
| 53.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 68.9 |
| 53.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.4 | 69.1 |
| 54.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.8 | 69.5 | 69.2 |
| 54.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 | 69.7 | 69.4 |
| 54.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.9 | 69.6 |
| 54.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 | 69.7 |
| 54.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.9 |
| 54.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 |

|  | fcu,ic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1 表中数值是根据曲线方程 计算所得，本表和本公式适用于云南地区；

2 式中Rm为平均回弹值，dm（mm）为平均碳化深度值；当在混凝土浇筑的表面或底面测试时，曲线方程中用代替；

3 表中未注明的测区混凝土强度换算值为小于15MPa或大于70MPa。

# 附录B  非水平方向检测时的回弹值修正值

| 测试 角度 Rma Raα | 回弹仪向上 |  |  |  | 回弹仪向下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +90 | +60 | +45 | +30 | -30 | -45 | -60 | -90 |
| 20 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 21 | -5.9 | -4.9 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 22 | -5.8 | -4.8 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 23 | -5.7 | -4.7 | -3.9 | -2.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 | +3.9 |
| 24 | -5.6 | -4.6 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 25 | -5.5 | -4.5 | -3.8 | -2.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 | +3.8 |
| 26 | -5.4 | -4.4 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 27 | -5.3 | -4.3 | -3.7 | -2.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 | +3.7 |
| 28 | -5.2 | -4.2 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 29 | -5.1 | -4.1 | -3.6 | -2.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 | +3.6 |
| 30 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 31 | -4.9 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 32 | -4.8 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 33 | -4.7 | -3.9 | -3.4 | -2.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 | +3.4 |
| 34 | -4.6 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 35 | -4.5 | -3.8 | -3.3 | -2.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 | +3.3 |
| 36 | -4.4 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 37 | -4.3 | -3.7 | -3.2 | -2.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 | +3.2 |
| 38 | -4.2 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 39 | -4.1 | -3.6 | -3.1 | -2.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 | +3.1 |
| 40 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 41 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 42 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 43 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | +1.4 | +1.9 | +2.4 | +2.9 |
| 44 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |

续表

| 测试 角度 Rma Raα | 回弹仪向上 |  |  |  | 回弹仪向下 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +90 | +60 | +45 | +30 | -30 | -45 | -60 | -90 |
| 45 | -3.8 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | +1.3 | +1.8 | +2.3 | +2.8 |
| 46 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 47 | -3.7 | -3.2 | -2.7 | -1.7 | +1.2 | +1.7 | +2.2 | +2.7 |
| 48 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 49 | -3.6 | -3.1 | -2.6 | -1.6 | +1.1 | +1.6 | +2.1 | +2.6 |
| 50 | -3.5 | -3.0 | -2.5 | -1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |

注：1  Rma小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2  表中未列入的相应于Rma的修正值Raα，可用内插法求得，精确至0.1。

# 附录C  不同浇筑面的回弹值修正值

| Rmt或Rmb | 表面修正值（Rat） | 底面修正值（Rab） | Rmt或Rmb | 表面修正值（Rat） | 底面修正值（Rab） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | +2.5 | -3.0 | 36 | +0.9 | -1.4 |
| 21 | +2.4 | -2.9 | 37 | +0.8 | -1.3 |
| 22 | +2.3 | -2.8 | 38 | +0.7 | -1.2 |
| 23 | +2.2 | -2.7 | 39 | +0.6 | -1.1 |
| 24 | +2.1 | -2.6 | 40 | +0.5 | -1.0 |
| 25 | +2.0 | -2.5 | 41 | +0.4 | -0.9 |
| 26 | +1.9 | -2.4 | 42 | +0.3 | -0.8 |
| 27 | +1.8 | -2.3 | 43 | +0.2 | -0.7 |
| 28 | +1.7 | -2.2 | 44 | +0.1 | -0.6 |
| 29 | +1.6 | -2.1 | 45 | 0 | -0.5 |
| 30 | +1.5 | -2.0 | 46 | 0 | -0.4 |
| 31 | +1.4 | -1.9 | 47 | 0 | -0.3 |
| 32 | +1.3 | -1.8 | 48 | 0 | -0.2 |
| 33 | +1.2 | -1.7 | 49 | 0 | -0.1 |
| 34 | +1.1 | -1.6 | 50 | 0 | 0 |
| 35 | +1.0 | -1.5 |  |  |  |

注：1  Rmt或Rmb小于20或大于50时，分别按20或50查表；

2  表中有关混凝土浇筑表面的修正系数，是指一般原浆抹面的修正值；

3  表中有关混凝土浇筑底面的修正系数，是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇筑情况下的修正值；

4  表中未列入相应于Rmt或Rmb的Rat和Rab，可用内插法求得，精确至0.1。

# 附录D  回弹法检测混凝土抗压强度报告

表D  回弹法检测混凝土抗压强度报告

编号（     ） 第     号                                            第     页  共     页

委 托 单 位                               施  工  单  位

工 程 名 称                               混 凝 土 类 型

强 度 等 级                               浇  筑  日  期

检 测 原 因                               检  测  依  据

环 境 温 度                               检  测  日  期

回弹仪 型号                               回弹仪检定证号

检 测 结 果

| 构件 | 测区混凝土抗压强度换算值（MPa） |  |  |  | 构件现龄期混凝土 强度推定值（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 编号 | 平均值 | 标准值 | 最小值 |  |  |

（有需要说明的问题或表格不够请续页）

批准：

审核：

主检：                    上岗证书号：

主检：                    上岗证书号：

报告日期             年             月             日

单位名称（盖章）

# 本规程用词说明

1  为便于在执行规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许少有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……规定”。

# 引用标准名录

1  《回弹仪》GB/T 9138

2  《回弹仪检定规程》JJG 817

3  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23

云南省工程建设地方标准

回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical Specification for Inspecting of Concrete

Compressive Strength by Rebound Method

DBJ 53/T-52-XXXX

# 条 文 说 明

目  次

1  总则	35

2  术语和符号	35

3  回弹仪	36

3.1 一般要求	36

3.2  检定要求	37

3.3  维护保养	37

4  检测技术	39

4.1 一般规定	39

4.2 回弹值测量	40

4.3 碳化深度值测量	40

5  回弹值计算	42

6  测强曲线	43

6.1  一般规定	43

6.2  地区测强曲线	43

7  混凝土强度的计算	45

### 1  总则

1.0.1 统一回弹法检测混凝土抗压强度，保证检测精度是本规程制定的目的。回弹法在我省已使用了几十年，应用非常广泛。但由于本地区气候条件、混凝土原材料、施工工艺及技术水平等与其他省份有显著差异，工程实际情况表明，采用统一测强曲线混凝土强度误差值远远超过了行业标准的规定，由于云南省的特殊立体环境、地质地貌、气象及材料等原因，为了保证云南全省各地回弹法检测混凝土强度的准确性和可靠性，必须分地区制定各地区测强曲线。此外，本规程是根据云南地区最新的混凝土回弹数据对此前的昆明地区回弹测强曲线进行修正，全省各地区可根据该曲线在本地区的验证情况，采用本规程修订的回弹测强曲线或制定适用于本地区回弹测强曲线作为混凝土强度检测应用曲线。

1.0.2、1.0.3  使用回弹法检测检测混凝土抗压强度的地区和部门，宜制定专用测强曲线或地区测强曲线，这两类曲线在经审定和批准后方可实施，并按专用测强曲线、地区测强曲线、全国测强曲线的次序选用。为提高混凝土抗压强度换算值的准确性和可靠性，应优先采用专用测强曲线进行计算。

### 2  术语和符号

编写本章术语时，主要参考了现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132等规定。

### 3  回弹仪

#### 3.1 一般要求

3.1.1  随着光电子技术在回弹仪上的应用，国内数字式回弹仪的技术水平有了很大的提高，技术上已经成熟，我国一些回弹仪企业生产的数字回弹仪性能已相当稳定。为了推广和应用先进技术，提高工作效率，减少人为产生的读数、记录、计算等过程出现差错，因此，本条规定使用传统指针直读式回弹仪，也可使用数字式回弹仪。

3.1.2  回弹仪作为计量仪器，在回弹仪明显的位置上要标明名称、型号、制造厂名、生产编号及生产日期。

3.1.3  回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定结果的准确性。根据多年对回弹仪的测试性能试验研究，编制组认为：回弹仪的标准状态是统一仪器性能的基础，是使回弹法广泛应用于现场的关键所在；只有采用质量统一，性能一致的回弹仪，才能保证测试结果的可靠性，并能在同一水平上进行比较。在此基础上，提出了下列回弹仪标准状态的各项具体指标：

1  水平弹击时，对于中型回弹仪弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量E，即中型回弹仪弹击拉簧恢复原始状态所作的功为：

E=12KL2=12×784.532+0.0752=2.207J                          （3-1）

式中：K——弹击拉簧的刚度系数（N/m）；

L——弹击拉簧工作时拉伸长度（m）。

2  弹击锤与弹击杆碰撞瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，此时弹击锤起跳点应相应于刻度尺上的“0”处，同时弹击锤应在相应于刻度尺上的“100”处脱钩，也即在“0”处起跳。

试验表明，当弹击拉簧的工作长度、拉伸长度及弹击锤的起跳点不符合以上规定的要求，即不符合回弹仪工作的标准状态时，则各仪器在同一试块上测得的回弹值的极差高达7.82分度值，调为标准状态后，极差为1.72分度值。

3  检验回弹仪的率定值是否符合80±2的作用是：检验回弹仪的标称能量是否为2.207J；回弹仪的测试性能是否稳定；机芯的滑动部分是否有污垢等。

当钢砧率定值达不到规定值时，不允许用混凝土试块上的回弹值予以修正，更不允许旋转调零螺丝人为地使其达到率定值。试验表明上述方法不符合回弹仪测试性能，破坏了零点起跳亦即使回弹仪处于非标准状态。此时，可按本规程3.3节要求进行常规保养，若保养后仍不合格，应送检定单位检定。

4  现有绝大多数数字式回弹仪都是在传统机械构造和标准技术参数的基础上实现回弹值的数字化采样的，即现有数字式回弹仪所得到的回弹值采样系统都是把回弹仪的指针示值实现数字化采样。也只有这种形式的数字回弹仪才符合现行回弹法技术规程的使用要求。

市场上少数劣质数字回弹仪采用系统所采用的技术手段落后、器件质量耐久性差，工作不久就经常出现采样数据与实际指针回弹仪发生偏差的故障。如早期机械接触式数显回弹仪，由于采样系统的电阻片耐久性差，容易发生低值区严重磨损出现率定值（采样高值区）正确而实际检测值（采样低值区）严重失真的情况。

保留人工直读示值系统能使数字回弹仪的操作者在实际检测过程中随时核对数字回弹仪所显示的采样值是否与指针示值相同，及时发现仪器采样系统的故障。

如数字回弹仪不保留人工直读示值系统，检测单位或操作人员将难以及时发现和判断数字回弹仪采样系统的故障，极易造成检测结果错误，严重时将影响被测建筑物的安全性判断。

因此，规定数字式回弹仪应带有指针直读系统，这是保证数字式回弹仪的数字显示与指针显示一致性的基本要求。

3.1.4  环境温度异常时，对回弹仪的性能有影响，故规定了其使用时的环境温度。

#### 3.2  检定要求

3.2.1  本条指出，检定混凝土回弹仪的单位应有主管部门授权，并按照国家计量检定规程《回弹仪检定规程》JJG 817进行。开展检定工作要备有回弹仪检定器、拉簧刚度测量仪等设备。目前有的地区或部门不具备检定回弹仪的资格及条件，甚至不懂得回弹仪的标准状态，用调整调零螺丝以使其钢砧率定值达到80±2的错误做法；有的没有检定设备也开展检定工作，以至于影响了回弹法的正确推广应用。因此，有必要强调检定单位的资格和统一检定回弹仪的方法。

目前，回弹仪生产不能完全保证每台新回弹仪均为标准状态，因此新回弹仪在使用前必须检定。这样规定比较符合我国目前使用回弹仪的情况。

3.2.2、3.2.3  给出了回弹仪的率定要求和率定方法。

3.2.4  钢砧的钢芯硬度和表面状态会随着弹击次数的增加而变化，故规定钢砧应经校验。

#### 3.3  维护保养

3.3.1  本条主要规定了回弹仪常规保养的要求。

3.3.2  本条给出了回弹仪常规保养的步骤。进行常规保养时，必须先使弹击锤脱钩后再取出机芯，否则会使弹击杆突然伸出造成伤害。取机芯时要将指针轴向上轻轻抽出，以免造成指针片折断。此外，各零部件清洗完后，不能在指针轴上抹油，否则，使用中由于指针轴的油污垢，将使指针摩擦力变化，直接影响检测结果。数字式回弹仪结构和原理较复杂，其厂商已提供了使用和维护手册，应按该手册的要求进行维护和保养。

3.3.3  回弹仪每次使用完毕后，应及时清除表面污垢。不用时，应将弹击杆压入仪器内，必须经弹击后方可按下按钮锁住机芯，如果未经弹击而锁住机芯，将使弹击拉簧在不工作时仍处于受拉状态，极易因疲劳而损坏。存放时回弹仪应平放在干燥阴凉处，如存放地点潮湿将会使仪器锈蚀。

### 4  检测技术

#### 4.1 一般规定

4.1.1  本条列举的1~6项资料，是为了对被检测的构件有全面、系统的了解。此外，必须了解水泥的安定性。如水泥安定性不合格则不能检测，如不能确切提供水泥安定性合格与否则应在检测报告上说明，以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题。另外，应了解清楚混凝土成型日期和温湿度情况，这样可以推算出检测时构件混凝土的龄期和浇筑时的气候状况。

4.1.2  本条是为了保证在使用中及时发现和纠正回弹仪的非标准状态。

4.1.3  检测数量应符合下列规定：

1  构件检测时，应在构件检测面上均匀布置测区，每个构件上测区数量不应少于10个。对检测面一方向尺寸不大于4.5m，且另一方向尺寸不大于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应少于5个；

2  当同批构件按批抽样检测时，检验批最小样本容量应符合表4.1.3的限定值。

表4.1.3 建筑结构抽样检验的最小样本容量

| 检测批容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  | 检测批容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 3~8 | 2 | 2 | 3 | 281~500 | 20 | 50 | 80 |
| 9~15 | 2 | 3 | 5 | 501~1200 | 32 | 80 | 125 |
| 16~25 | 3 | 5 | 8 | 1201~3200 | 50 | 125 | 200 |
| 26~50 | 5 | 8 | 13 | 3201~10000 | 80 | 200 | 315 |
| 51~90 | 5 | 13 | 20 | 10001~35000 | 125 | 315 | 500 |
| 91~150 | 8 | 20 | 32 | 35001~150000 | 200 | 500 | 800 |
| 151~280 | 13 | 32 | 50 | 150001~500000 | 315 | 800 | 1250 |

4.1.4按批抽样检测时，符合1~4款条件的构件才可作为同批构件。

4.1.5规定了在被测构件或结构上布置测区的具体要求。

4.1.6在记录纸上描述测区在构件上的位置和外观质量（例如有无裂缝、蜂窝麻面、漏浆等情况），目的是以备推定和分析构件混凝土强度时参考。

4.1.7当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时，例如龄期、成型工艺、养护条件等有差异时，可以采用钻取混凝土芯样或同条件试块进行修正，修正时试件数量不应少于6个。芯样数量太少代表性不够，且离散较大。如果数量过大，则钻取芯工作量太大，有些构件又不宜取过多芯样，否则影响其结构安全性，因此，规定芯样数量不少于6个。考虑到芯样强度计算时，不同的规格修正会带来新的误差，因此规定芯样的直径宜为100mm，高径比为1。另外，需要指出的是，此处每一个钻取芯样的部位均应在回弹测区内，先测定测区回弹值、碳化深度值，然后再钻取芯样。不可以将较长芯样沿长度方向截取为几个芯样试件来计算修正值。芯样的钻取、加工、计算可参照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03的规定执行。同样，同条件试块修正时，试块数量不少于6个，试块边长应为150mm，避免试块尺寸不同进行换算时带来二次误差。

采用修正量方法对测区混凝土强度进行修正，主要原因是:

1 修正量方法对测区强度进行修正后，只修正混凝土测区强度值，不会改变同一构件或同批构件的标准差；

2修正量方法以《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T23、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03的规定相吻合。

#### 4.2 回弹值测量

4.2.1检测时，应注意回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面，并且缓慢施压不能冲击，否则回弹值读数不准确。

4.2.2 本条规定了测区回弹代表值的计算方法。从10个回弹值中剔除1个较大值和1个较小值，取余下8个回弹值的平均值作为测区回弹代表值。此种计算方法经过大量数据分析，发现误差较小，且可降低现场工作量，故从原来的16个回弹值简化为10个回弹值。同一测点只允许弹击一次，若重复弹击则后者回弹值高于前者，这是因为经弹击后该局部位置较密实，再弹击时吸收的能量较小从而使回弹值偏高。

#### 4.3 碳化深度值测量

4.3.1本规程附录A中测区混凝土强度换算值由回弹值及碳化深度值两个因素确定，因此需要具体确定每一个测区的碳化深度值。当出现测区间碳化深度值极差大于2.0mm情况时，预示该构件混凝土强度可能不均匀，因此要求每一测区应分别测量碳化深度值。

4.3.2由于现在所用水泥掺合料品种繁多，有些水泥水化后不能立即呈现碳化与未碳化的界线，需等待一段时间显现。因此本条规定了量测碳化深度时，需待碳化与未碳化界线清楚时再进行量测的内容。与回弹值一样，碳化深度值的测量准确与否，直接影响推定混凝土强度的准确性，因此在测量碳化深度值时应为垂直距离，并非孔洞中显现的非垂直距离。测量碳化深度值时应采用专用碳化深度测量仪，每个点测量3次，每次测量碳化深度可以精确到0.25mm，3次测量结果取平均值，精确到0.5mm。当测区的碳化深度的极差大于2.0mm时，可能预示着该构件的混凝土强度不均匀，因此要求每一个测区均需要测量碳化深度值。对于因养护不当及酸性隔离剂等因素引起的异常碳化，可用其他方法对检测结果进行修正。

### 5  回弹值计算

5.0.1  本条规定的测区平均回弹值计算方法和建立测强曲线时的取舍方法一致，不会引进新的误差。

5.0.2、5.0.3  由于现场检测条件的限制，有时不能满足水平方向检测混凝土浇筑侧面的要求，需按照规定修正。本规程附录B及附录C系引用行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23。

5.0.4  当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时，应先按本规程附录B对回弹值进行角度修正，然后用上述按角度修正后的回弹值查本规程附录C再行修正，两次修正后的值可理解为水平方向检测混凝土浇筑侧面的回弹值。这种先后修正的顺序不能颠倒，更不允许分别修正后的值直接与原始回弹值相加减。

### 6  测强曲线

#### 6.1  一般规定

6.1.1～6.1.4 云南省气候、原材料、施工及管理水平与其他地区差别较大，为提高检测曲线的精度，发挥地区的技术作用，鼓励各地区根据当地的气候和原材料等特点，因地制宜制定地区测强曲线。本规程的测强曲线就是根据云南地区的气候、原材料、施工工艺及水平等基础上制定的。对于有条件的地区如能建立本地区的测强曲线，则可以提高该地区的检测精度。地区测强曲线须经地方建设行政主管部门组织的审查和批准，方能实施。各地可以根据专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的次序选用。

#### 6.2  地区测强曲线

6.2.1  本条给出了地区测强曲线的适应条件。本次各参加的试验单位共取得泵送混凝土试验数据共16340组，数据来自云南各地区，剔除异常数据后，余下数据按照最小二乘法原理，通过回归得到曲线方程：

该曲线强度误差值：平均相对误差（）±10.56%；相对标准差（）14.69%；相关系数：0.8952。

该曲线方程与统一测强曲线相比，强度误差较小，这说明本次制定的地区测强曲线在云南地区使用，在原材料满足要求的情况下，具有良好的适应性和可靠性。本次试验原材料基本情况如下：

1 水泥：普通水泥（32.5～52.5），主要来自于云南地区各大水泥厂家。

2粗集料：碎石和瓜子石，粒径5㎜～31.5㎜，均来自于云南地区石厂的公分石、瓜子石等。

3细集料：中砂，细度模数2.2 ～2.6，均来自于云南地区砂厂的山砂、机制砂或人工混合砂。

对于混凝土使用原材料与上述原材料有明显差异的混凝土，必须经过验证有效后，方可按附录A进行强度换算。

6.2.2  粗骨料最大公称粒径大于60mm，已超出试验时试块及试件粗骨料的最大粒径，构件生产中，有的并非一般机械成型工艺可以完成，例如混凝土轨枕，上、下水道管等，就需采用加压振动或离心法成型工艺，超出了该测强曲线的使用范围；本次测强曲线建立所依据的数据绝大部分为云南地区的常规混凝土，粗骨料为碎石或瓜子石；试验及应用验证结果表明，此曲线用于粗骨料为河卵石的混凝土，强度换算误差较大，因此不建议用于卵石骨料混凝土；对于在非平面的构件上测得的回弹值与在平面上测得的回弹值关系，国内目前尚无试验资料，现参照国外资料，规定凡测试部位的曲率半径小于250mm构件一律不能采用该测强曲线；混凝土表面湿度对回弹法测强影响很大，应等待混凝土表面干燥后再进行检测。

6.2.3  本条给出了对地区测强曲线误差的基本要求。

6.2.4  地区测强曲线在使用中应注意其使用范围，只能在制定曲线时的试件条件范围内，例如龄期、原材料、外加剂、强度区间等，不允许超出该使用范围。地区测强曲线均为经验公式制定，因此决不能根据测强公式而任意外推，以免得出错误的计算结果。此外，应经常抽取一定数量的同条件试块进行校核，如发现误差较大时，应停止使用并应及时查找原因。

### 7  混凝土强度的计算

7.0.1  构件的每一测区的混凝土强度换算值，是由每一测区的平均回弹值及平均碳化深度值按照测强曲线计算或查表得出。

7.0.2  此条给出了测区混凝土强度平均值及标准差的计算方法。在计算标准差时，强度平均值应精确值0.01MPa，否则会因二次数据修约而增大计算误差。

7.0.3  当测区数量≥10个时，为了保证构件的混凝土强度满足95%的保证率，采用数理统计的公式计算强度推定值；当构件测区数＜10个时，因样本太少，取最小值作为强度推定值。此外，当构件中出现测区强度无法查出（如＜15.0MPa或＞70MPa）时，因无法计算平均值及标准差，只能以最小值作为该强度推定值。

7.0.4  对按批量检测的构件，如该批构件的混凝土质量不均匀，测区混凝土强度标准差大于规定的范围，则该批构件应全部按单个构件进行强度推定。

7.0.5  检测报告是工程测试的最后结果，是处理混凝土质量问题的依据，建议按统一格式出具。